## ŚCIANY SANITARNE

## OGÓLNIE

Dostarczamy i montujemy ściany działowe do kabin sanitarnych.

Podział zgodny z podanymi w projekcie: kształtem i wymiarami.

## PŁYTY

Pełna, samonośna płyta budowlana z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, wzmacnianego homogenicznie włóknem celulozowym. Rdzeń płyty jest wykonany z epoksydowego tworzywa fenolowego i po obu stronach wykończony zintegrowaną warstwą dekoracyjną. Powierzchnia zewnętrzna ma fakturę lekko strukturalną. Poprzez prasowanie przy użyciu wysokiego ciśnienia (ok.100kg/cm2) i w wysokiej temperaturze (ok.150°C) otrzymuje się w pełni homogeniczną płytę o zamkniętej strukturze, bez porów, tak w rdzeniu jak i warstwie zewnętrznej. Konstrukcja i struktura płyty jest przenaczona szczególnie do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

## WŁASNOŚCI

- odporność na wilgoć i nierdzewność,

- odporność na złamania i porysowania,

- wyrazistość i trwałość koloru,

- niepalność,

- nietoksyczność,

- odporność na wszelkie środki chemiczne,

- grubość płyty: 13 mm,

- ciężar właściwy: ok.1400 kg/m3.

## PODZESPOŁY MONTAŻOWE

Stopki i okucia drzwiowe:

- wysokiej jakości nylon barwiony na wskroś, odporny na wysokie temperatury, wilgoć, chemikalia,

- stopki i zawiasy są wzmacniane profilem z ocynkowanej stali.

Profile stabilizujące:

- galwanizowana rura stalowa pokryta rurą nylonową o średnicy 34 mm.

## MONTAŻ

Płyty ścienne są montowane na regulowanych stopkach z ozdobną rozetą.

Połączenia z murem i pomiędzy płytami wykonane zostaje za pomocą specjalnego profilu U lub L. Ściana z drzwiami i ściany wolnostojące są podwieszone u góry przy użyciu profilu stabilizującego o przekroju okrągłym. Profil ten z kolei jest połączony z murem za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością regulacji. Drzwi są samozamykające się dzięki 3 zawiasom, z których 1 jest nastawny. Zostają one wyposażone w 2 nylonowe uchwyty i zamek 'wolny/zajęty', dający się, w razie niebezpieczeństwa, otworzyć z zewnątrz. Powierzchnie boczne drzwi są wyfrezowane i pokryte wykładziną dźwiękochłonną. Narożniki zaokrąglono promieniem 20 mm. Wszystkie śruby montażowe są przykryte.

## KOLORY

Płyty: do wyboru 10 standardowych kolorów (E0-00, E0-02, E3-01, E2-31, E5-11, E17-32, E20-12, S0-00, S0-02, S3-01).

Profile: czerwony (RAL3003), biały (RAL9016), czarny (RAL9017), szary (RAL7043) i niebieski (RAL5003).

Okucia: jak wyżej.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Akcesoria dostępne w kolorach elementów nylonowych: wieszaki ubraniowe, pojemniki na papier i mydło, kosze na odpady, itp.

## NAZWA HANDLOWA: